III Региональный чемпионат

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Мурманской области

18.12.2017 –   22 .12.2017

дата  проведения

Конкурсное задание – СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Главный региональный эксперт__________________________________

(Ф.И.О.)

Согласовано:

Менеджер компетенции ВСР_____________ / _______________/

Компетенция «Сварочные технологии»

Сварка контрольных образцов, емкостей и сосудов, работающих под давлением.

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Введение

Название и описание профессиональной компетенции

- Спецификация стандарта WORLDSKILLS (WSSS)

2.1Общие сведения о спецификации стандартов worldskills (WSSS)

- Задание для чемпионата

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 17 часов.

Разработано экспертом WSR: _____________________________________

Утверждено:  ____________________________________________________

Страна: Россия

- ВВЕДЕНИЕ

1.1.Название и описание профессиональной компетенции.

Название профессиональной компетенции: Сварочные технологии.

Сварка является ключевым процессом, который находится под контролем как национальных, так и международных стандартов и спецификаций, регулирующих качество материалов и квалификацию сварщика.

Сварщик подготавливает и осуществляет соединение ряда металлов и металлических сплавов, в основном, при помощи процессов, где источником тепла является электрическая дуга. При электродуговой сварке применяют газовую защиту или флюс, чтобы защитить сварочную зону от взаимодействия с окружающей атмосферой. Сварщик должен уметь интерпретировать инженерные чертежи, стандарты и символы и правильно применять эти требования в практической работе.

Сварщики должны обладать глубокими знаниями и пониманием практик безопасного производства работ, средств индивидуальной защиты, а также угроз и практик, связанных со сварочными технологиями и изготовлением металлоконструкций. Им требуется обладать конкретными знаниями о широком диапазоне сварочного оборудования и процессов, а также разбираться в том, как сварка влияет на структуру свариваемого материала. Им необходимо разбираться в электричестве и в том, как оно используется в сварочных технологиях.

Сварщики соединяют элементы конструкций, труб и пластин, а также изготавливают крупно и малогабаритные резервуары высокого давления. Сварщик подготавливает, собирает и соединяет широкий диапазон металлов и металлических сплавов при помощи различных способов сварки, включая ручную дуговую сварку металлическим электродом (MMA / 111), дуговую сварку металлическим электродом в среде защитного газа (MIG, MAG / 135,), дуговую сварку порошковой проволокой (MIG, MAG /136), дуговую сварку вольфрамовым электродом в среде защитного газа (TIG / 141). Сварщик применяет преимущественно технологии, в которых нагрев, используемый для сварки, осуществляется электрической дугой с целью соединения целого ряда материалов, включая наиболее часто свариваемые: углеродистую сталь, нержавеющую сталь, алюминий и медь, а также их сплавы. Они должны уметь выбирать правильное оборудование, технологические параметры и сварочные технологии в зависимости от соединяемых материалов.

Сварщики могут использовать процессы термической резки и должны уметь определять правильность подготовки к сварке применительно к виду, толщине и предполагаемому использованию шва. Они используют шлифовальное и режущее оборудование для подготовки сварных соединений. Современные методики соединения, а также вышеперечисленные технологии включают механизированные процессы, например, дуговую сварку под флюсом, плазменную дуговую сварку и лазерную сварку.

Сварщик может работать в подразделении или на заводе, который производит секции и (или) конструкции для таких разнообразных отраслей, как гражданское строительство, машиностроение, транспорт, судостроительная техника, строительство, сектор услуг и индустрия досуга. Сварщики также осуществляют подготовку строительных площадок, строительство, ремонт и обслуживание конструкций. Сварщик может работать на многих объектах — от станка на заводе до доков, электростанций и морских конструкций, а также в самых разных условиях. Сварщики также заняты в инженерной отрасли, строительстве, на электростанциях и нефтехимических заводах. Они могут работать в опасных условиях, например, в открытом море, при экстремальных погодных условиях, а также в замкнутом пространстве, где доступ к свариваемому соединению ограничен.

Современный сварщик может специализироваться на одной или нескольких сварочных технологиях и средах. Его также могут привлечь к работе с экзотическими сплавами, например, с дуплексной или супердуплексной нержавеющей сталью и медноникелевыми сплавами. Сварщики обязаны выполнять высокоточные работы, когда сбои и нарушения могут привести к серьезным последствиям с точки зрения стоимости, безопасности и ущерба окружающей среде.

# 2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS)

## 2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS)

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в основе лучших международных практик технического и профессионального уровня выполнения работы. Она должна отражать коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса.

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено.

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками.

Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100.

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по компетенции.

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS.

| Раздел |  | Важность (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Стандарты и законодательство, связанные с охраной труда, техникой безопасности, защитой и гигиеной в сварочной отрасли; - Ассортимент, применение и обслуживание средств индивидуальной защиты, применяемых в отрасли в любых заданных обстоятельствах; - Выбор и использование средств защиты, связанных со специфическими или опасными задачами; - Изображение чертежей ISO A и (или) E (американских и европейских); - Технические термины и обозначения, используемые в чертежах и планах; - Терминологию и данные по безопасности, предоставленные производителями; - Требования и последствия сварочного производства для окружающей среды и устойчивого развития; - Основные математические операции и преобразование величин; - Геометрические принципы, технологии и расчеты. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Обеспечить безопасность труда в отношении самого себя и окружающих; - Выбирать, носить и обслуживать СИЗ в соответствии с требованиями; - Распознавать опасные ситуации и принимать надлежащие меры в отношении собственной безопасности и безопасности иных лиц; - Следовать правильным производственным процессам при работе в опасной среде; - Обнаруживать и идентифицировать габаритные размеры и сварочные обозначения; - Следовать инструкциям, приведенным в паспорте безопасности материалов производителя; - Поддерживать чистоту на рабочем месте; - Выполнять работу в согласованные сроки; - Выполнять необходимые соединения для конкретных сварочных процедур. |  |
| 2 | Технологии подготовки и сборки | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Как интерпретировать сборочные или рабочие чертежи и сварочные обозначения; - Классификацию и конкретное применение сварочных расходных материалов, в том числе: - Кодировку и обозначение сварочных электродов - Диаметры и конкретное применение сварочного прутка - Выбор и подготовку сварочных электродов. - Как загрязнение поверхности может повлиять на характеристики готового сварного шва; - Правильные настройки сварочного аппарата: - Полярность при сварке; - Положение при сварке; - Материал; - Толщина материала; - Присадочный металл и скорость подачи. - Любую точную настройку, требующуюся аппаратному обеспечению, форму вольфрамового электрода, тип прутка и его диаметр и т.д.; - Методы подготовки кромок в соответствии с профилем шва, прочностью и материалом; - Методы контроля деформаций в стали, сплавах и алюминии. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Настраивать сварочное оборудование в соответствии со спецификациями производителя, включая (среди прочего): - Полярность при сварке; - Силу тока в амперах при сварке; - Сварочное напряжение; - Скорость подачи прутка; - Скорость перемещения; - Угол перемещения/электрода; - Режим переноса металла. - Подготавливать кромки материала в соответствии со спецификациями и требованиями чертежей; - Выбирать и эксплуатировать соответствующие средства контроля для минимизации и коррекции деформаций; - Выполнять необходимые процедуры для контроля подачи тепла. |  |
| 3 | Сварочные материалы | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Механические и физические свойства: - углеродистой стали; - алюминия и его сплавов; - нержавеющих сталей. - Соответствие технологии сварки используемому материалу; - Процесс выбора сварочных расходных материалов; - Правильное хранение и обработка сварочных расходных материалов; - Терминологию, характеристики и безопасное использование сварочных и продувочных газов; - Воздействие сварки на структуру материала. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Использовать материалы с учетом их механических и физических свойств; - Правильно хранить расходные материалы с учетом типа, назначения и соображений безопасности; - Выбирать и подготавливать материалы с учетом ведомости материалов на чертеже; - Выбирать методы, используемые при защите зоны сварки от загрязнения; - Выбирать газы, используемые для защиты и продувки. |  |
| 4 | Технология MMAW (111) и GMAW (135) | 25 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Интерпретацию сварочных обозначений на чертежах; - Сварочные позиции, сварочные углы и скорости перемещения; - Методы эффективного пуска/остановки; - Техники, используемые для наплавления односторонних швов с проплавлением корня шва; - Техники, используемые для наплавления бездефектных стыковых и угловых сварных швов. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Выполнять сварные швы в соответствии с международными спецификациями; - Интерпретировать сварочную терминологию для выполнения задач согласно спецификациям; - Выполнять сварку материалов из углеродистой стали во всех позициях (кроме вертикального шва, накладываемого сверху вниз) на трубопроводе и листе. Выполнять односторонние сварные швы с полным проплавлением корня шва; - Выполнять стыковые и угловые сварные швы с полным проплавлением на трубопроводах и листах; - Осуществлять пуск/остановку. |  |
| 5 | Технология FCAW (136) | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Как интерпретировать сварочные обозначения на чертежах; - Сварочные позиции, сварочные углы и скорости перемещения; - Методы эффективного пуска/остановки; - Техники, используемые для наплавления бездефектных стыковых и угловых сварных швов. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Выполнять сварные швы в соответствии с международными спецификациями; - Интерпретировать сварочную терминологию для выполнения задач согласно спецификациям; - Выполнять сварку материалов из углеродистой стали во всех позициях (кроме вертикального шва, накладываемого сверху вниз) на трубопроводе и листе; - Осуществлять пуск/остановку; - Выполнять стыковые и угловые сварные швы с полным проплавлением на трубопроводах и листах. |  |
| 6 | Технология GTAW (141) | 15 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Как интерпретировать сварочные обозначения на чертежах; - Сварочные позиции, сварочные углы и скорости перемещения; - Методы эффективного пуска/остановки; - Техники, используемые для наплавления бездефектных стыковых и угловых сварных швов. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Выполнять сварные швы в соответствии с международными спецификациями; - Интерпретировать сварочную терминологию для выполнения задач согласно спецификациям; - Выполнять сварку материалов из углеродистой стали, алюминиевого листа и листа из нержавеющей стали во всех позициях (кроме вертикального шва, накладываемого сверху вниз) на трубопроводе и листе; - Осуществлять пуск/остановку; - Выполнять стыковые и угловые сварные швы с полным проплавлением на трубопроводах и листах; - Выполнять швы, используя комбинацию из однократного прохода по листу из нержавеющей стали и алюминия, проварки корня шва и облицовочного прохода. |  |
| 7 | Завершение, обеспечение качества и испытания | 20 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Международные спецификации для контроля качества сварного шва; - Конкретную терминологию, используемую в сварочной отрасли; - Несплошности/дефекты, которые могут возникнуть в процессе сварки; - Важность чистоты сварочного металла для качества сварки; - Перечень разрушающих и неразрушающих испытаний; - Пробные образцы для сертификации сварщика в соответствии с международными стандартами. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Выполнять швы, соответствующие спецификациям чертежей и законодательным требованиям; - Распознавать дефекты сварных швов и принимать соответствующие меры по их исправлению; - Использовать правильные технологии, чтобы обеспечить чистоту сварочного металла; - Зачищать швы при помощи проволочных щеток, скребков, зубила и т.д.; - Сверять выполненные работы с требованиями чертежей, чтобы, по мере необходимости, отразить точность, перпендикулярность и плоскостность; - Выполнять базовые неразрушающие испытания и знать более совершенные методы испытаний; - Выполнять гидравлическую опрессовку. |  |
|  | Всего | 100 |

- Задание для чемпионата

Участник должен уметь выполнять без посторонней помощи следующие задачи: сборка и  сварка стыковых и угловых соединений пластин и труб, а также сортового проката во всех рабочих положениях и швами с разными углами наклона и вращения. Терминология в отношении положений для сварки применяется в соответствии с ISO, AWS и ГОСТ РФ.

•	Вся сварка соединений, емкостей и сосудов выполняется вертикально снизу вверх

•	Для модулей из алюминия и нержавеющей стали все швы выполняются в один проход с присадочным материалом, применение сварки без присадки – ЗАПРЕЩЕНО!

| Пластина или труба | Позиция для сварки | Позиция испытания AWS | ISO и EN | РД 03-495-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пластина | Плоская | 1G, 1F | PA | Н1 |
| Пластина | Горизонтальная | 2G, 2F | PC, PB | Г, Н2 |
| Пластина | Вертикальная | 3G, 3F верх | PF | В1 |
| Пластина | Верхняя | 4G, 4F | PE, PD | П1, П2 |
| Труба | Вертикальная ось, стационарная | 2G | PC | Г |
| Труба | Горизонтальная ось, стационарная | 5G верх | PF | В1 |
| Труба | Ось на 45°, стационарная | 6G верх | H-L045 | Н45 |

Конкурсный проект представляет собой серию отдельных модулей.

Таблица №  Модули и время

| № п/п | Наименование модуля | Время на выполнение задание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1: Контрольные образцы | 4 часа |
| 2 | Модуль 2:Резервуар, работающий под давлением | 7 часов |
| 3 | Модуль 3:Алюминиевая конструкция | 3 часа |
| 4 | Модуль 4:Конструкция из нержавеющей стали | 3 часа |

Время на выполнение всего конкурсного задания (4 модуля) рассчитано на 17 часов.

## 4. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

Таблица 2. Критерии оценки

| Раздел | Критерий | Оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мнение судей | Объективная | Общая |
| А | Визуально-измерительный контроль | 3,5 | 51,50 | 55,00 |
| В | Испытания на герметичность | - | 15,00 | 15,00 |
| С | Разрушающий контроль | - | 9,00 | 9,00 |
| D | Неразрушающий контроль - (РК) | - | 21,00 | 21,00 |
| Итого: |  |  |  | 100,00 |

## 5.НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

В данном разделе приведены основные чертежи, фото, эскизы необходимые для визуального понимания задания.

Приложение №1 (Контрольные образцы)

Первый модуль: Контрольные образцы

- Время: 4 часа;

- Количество: 5 образцов,  два образца с V-образным стыковым соединением, два образца с тавровым соединением и сварка трубы под углом 45о;

- Сварочные технологии, в соответствии с Техническим описанием;

- Положения при сварке в соответствии с Техническим описанием;

- Чертежи.

Приложение №2

Второй модуль: Резервуар, работающий под давлением

Наименование: Полностью герметичная конструкция из пластин / труб, которая будет включать все четыре перечисленных способа сварки и все положения сварки, описанные в данном Техническом описании.

- Время: 7 часов;

- Размер: Общие размеры занимаемого пространства – приблизительно 350 х 350 х 400 мм;

- Толщина листа: 10 мм;

- Толщина стенки трубы:  4,5  мм;

- Испытание под давлением: обычно не менее 69 бар (1 000 фунт/дюйм2).

Резервуар под давлением не должен весить более 35 кг в сваренном состоянии.

Приложение №3

Третий модуль: Алюминиевая конструкция

Наименование: Частично закрытая конструкция из алюминия, которая будет сварена посредством TIG (141).

- Время: 3 часа;

- Размер: Общие размеры занимаемого пространства: приблизительно 200 х 200 х 250 мм;

- Толщина алюминиевого листа / материала трубы:  3 мм.

Все швы должны выполняться за один проход с использованием присадочного металла. При выполнении второго прохода (с присадочным металлом или без него) конструкция оцениваться НЕ будет.

Конструкция в данном модуле Конкурсного задания может быть распилена пополам, если потребуется проверить глубину проплавления шва и выставить оценку.

Четвертый модуль: Конструкция из нержавеющей стали

Наименование: Частично закрытая конструкция из нержавеющей стали, которая будет сварена посредством TIG (141).

- Время: 3 часа;

- Размер: Общие размеры занимаемого пространства: приблизительно 150 х 150 х 200 мм;

- Толщина листа из нержавеющей стали:  2 мм.

Все швы должны выполняться за один проход с использованием присадочного металла. При выполнении второго прохода, с присадочным металлом или без него, конструкция оцениваться НЕ будет.

Конструкция в данном модуле Конкурсного задания может быть распилена пополам, если потребуется проверить глубину проплавления шва и выставить оценку.